抹灰工实训

指导手册

建筑工程系建工教研组制

一、抹灰工具的认识

1、铁抹子：用于抹底子灰以及各种抹灰的压光

2、木抹子：砂浆表面搓平

3、塑料抹子：压光纤维灰浆罩面层

4、阴角抹子：墙体、构件阴角抹灰压光

5、阳角抹子：墙体、构件阳角抹灰压光

6、刮尺：冲筋，抹灰刮平

7、灰铲：拌制砂浆

8、灰盆：存放砂浆

9、灰桶：盛水或砂浆

10：线锤：吊垂直基准线

11：塞尺：测定抹灰垂直度平整度

12：靠尺：同塞尺配合使用

13：卷尺：量测墙体、构件尺寸

14：托灰板：抹灰时承托砂浆

15：准线：挂线

二、抹灰砂浆的配置、质量要求

抹灰砂浆的材料品种，比例是根据设计要求明确的。施工时应按比例进行有序的拌合

质量要求：主要是指稠度等符合设计要求，比例要准确。

三、一般抹灰工程规定

为了保证抹灰层表面平整、避免裂缝，抹灰工程应分层操作。因此，抹灰层一般由底层，中层合面层三部分组成。

1、分层作用与要求

底层  主要作用是使抹灰层与基层粘结牢固。如果底层粘结得不好，中层和面层搞得再好，也会使抹灰层与基层分离剥落。

中层  主要的作用是找平，但也使抹灰层之间粘贴牢固，在施工中，有时根据质量要求，中层抹灰可与底层抹灰一起进行，所用的材料与底层相同，但应符合每遍厚度要求，并且底层的抹灰层强度不得低于中层及面层的抹灰层强度。

面层  主要的作用是装饰。对面层的要求是：平整、无裂痕、颜色均匀。并也应与其他抹灰层之间粘结牢固。

2、分级质量与施工要求

分为普通抹灰和高级抹灰两个等级。

普通抹灰表面质量应光滑、洁净、结槎平整、分格缝应清晰。为此施工方法要求“三遍成活”即一底层、一中层、一面层。施工工艺上达到阳角找方，设置标筋，分层赶平，修整，表面压光。

高级抹灰表面质量应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹。分格缝和灰线应清晰美观。为此施工方法要求“多遍成活”即一底层，数中层，一面层。施工工艺上达到阴阳角找方，设置标筋，分层赶平、修整，表面压光。

3、抹灰层平均厚度与分层厚度

（1）抹灰层平均总厚度

顶棚抹灰：板条、现浇砼――15㎜，预制砼――18㎜，金属网――20㎜。

内墙抹灰：普通抹灰――20㎜高级抹灰――25㎜。

外墙抹灰：砖墙面――20㎜，勒脚及突出墙面部分――25㎜，石材墙面――35㎜。

国家标准规定：当抹灰总厚度大于或等于35㎜时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100㎜。

（2）抹灰层分层厚度

一般要求：水泥砂浆每遍厚度5～7㎜。石灰砂浆及混合砂浆每遍厚度7～9㎜。面层抹灰按赶平压实后的平均厚度，一般为2～3㎜。

四、室内墙面抹灰操作要点

工艺顺序：基层处理→墙面浇水→找规矩抹灰饼→抹水泥踢脚板→抹护角线→抹水泥窗台板→墙面冲筋→抹底灰→阴阳角找方→抹罩面灰。

（1）基层处理、墙面浇水

1、墙面凹凸太多的部位应予剔平或用1：3水泥砂浆补平，表面太光的要凿毛，或用1：1水泥砂浆掺加107胶抹一薄层。

2、清除表面污垢、油漆、晒水湿润。

3、脚手孔要堵塞严实

4、不同基层材料相接处铺设金属网，衔接宽度不得小于10cm。

（2）找规矩抹灰饼

1、做标志块（做灰饼）

用靠尺板全面检查墙面平整度、垂直度，找出抹灰的最薄点并根据规范保证最薄点有7mm厚的灰。

标志块位置在墙面的两尽端距阴（阳）角150～200㎜，大小为50×50㎜为宜。中间标志块相距1.5m左右，并保证上下对应当墙面高度超过2.8m时，中间添加标志块。

2、墙面冲筋

又叫做标筋。冲筋就是在两灰饼间抹出一条长灰梗来。端面成梯形，地面宽约100㎜，上宽50～60㎜，灰梗两边搓成与墙面成45。～60。角。抹灰梗时要求比灰饼凸出5～10㎜。然后用刮尺紧贴灰饼左上右下反复地搓刮，直至灰条与灰饼齐平为止，再将两侧修成斜面，以便与抹灰层结合牢固。

3、抹底灰（装档、刮杠、搓平）

抹底灰的操作包括装档、刮杠、搓平。底灰装档要分层进行。当标筋完成2h，达到一定强度就要进行底层砂浆抹灰。底层抹灰要薄，使砂浆牢固地嵌入砖缝内。一般应从上而下进行，在两标筋之间的墙面上砂浆抹满后，即用长刮尺两头靠着标筋，从上而下进行刮灰，使抹的底层灰与标筋面略低，再用木抹子搓实，并去高补低。

中层砂浆抹灰应待底层灰七八成干后方可抹中层砂浆层，一般应从上而下，自左向右涂抹。中层抹灰其厚度以垫平标筋为准，并使其略高于标筋。

中层砂浆抹好后，即用刮尺刮平。凹陷处即补抹砂浆，然后再刮，直至平整为止。紧接着要用木抹子搓磨一遍，使其表面平整密实。

4、抹罩面灰

分为：原浆罩面和加浆罩面

原浆罩面：利用木抹子在已刮平的中层面上搓压，把浆挤压出来，然后用铁抹子压光。

加浆罩面：加的浆类别有纯水泥浆、纸筋灰、麻刀纤维等。在中层抹灰面上抹加浆压光。

五、墙面抹灰质量评分标准

| 项次 | 考核项目 | 要求及检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粘结牢固、无空鼓、裂缝 | 目视，检测小锤敲击 |
| 2 | 表面光滑无抹纹，清晰美观 | 目测 |
| 3 | 表面平整度 | 靠尺和塞尺配合使用允许偏差4㎜ |
| 4 | 阴、阳角垂直度 | 靠尺和塞尺配合使用允许偏差4㎜ |
| 5 | 立面垂直度 | 靠尺和塞尺配合使用允许偏差4㎜ |
| 6 | 文明施工 | 要求工完场清 |
| 7 | 安全施工 | 保证安全无事故发生 |
| 8 | 综合印象 | 目测 |

六、操作示意图：

带370拄墙体高1.2m，长3.24m， 4人一组配合作业完成内外墙抹灰。