钢筋工实训

指导手册

建筑工程系建工教研组制

1、钢筋计算

一、构件钢筋配置数量计算

1、钢筋混凝土构件的配筋标注

钢筋胡凝土构件的配筋标注一般有两种形式：

（1）标注钢筋数量

钢筋混凝土梁、柱构件配筋用此种标注方式。如图

（2）标注钢筋间距

梁的箍筋标注为Φ8＠250（＠250表示钢筋的间距为250mm），板的钢筋标注为Φ12＠100、Φ6＠100。

2、钢筋胡凝土构件中钢筋根数与间距计算

构件钢筋下料安装前，首先要计算确定钢筋的根数和间距。

（1）混凝土保护层

为了保证钢筋不被锈蚀，同时保证钢筋与混凝土能很好粘接。

保护层厚度：

板、墙      15mm

梁、柱      25mm

基础   有垫层  35mm   无垫层   70mm

混凝土保护层采用混凝土垫块或Φ8～Φ12支架固定。

（2）钢筋间距计算

梁、柱构件纵向钢筋直接标注数量，例如3Φ16，钢筋根数已注明，需要计算其间距：

S=(b-2a)/(n-1)

式中 s----钢筋布置间距

b----构件截面宽度

a----混凝土保护层厚度值

n----钢筋根数

（3）钢筋根数计算

对于板的钢筋、梁、柱的箍筋，一般为标注钢筋间距，其钢筋根数计算公式为：

n=(l-2a)/s+1

式中n----钢筋根数

l----构件垂直于钢筋方向的长度

s----钢筋布置间距

a----混凝土保护层值

（4）有加密区构件的箍筋根数计算

1）加密区内箍筋根数

n加＝l加/s加+1

式中n加----加密区范围内箍筋根数

l加----加密区长度，如在构件端部，应减去一个保护层厚度值

s加----加密区箍筋间距

2)非加密区箍筋根数，有两种情况

①非加密区不在构件端部时

n非＝l非/s非－1

②非加密区在构件一端时

n非＝l非/s非

式中n非----非加密区内箍筋根数

L非----非加密区长度，如在构件端部，应扣除一个保护层厚度值

S非----非加密区箍筋间距

3）构件箍筋总数为

n=n加＋n非

二、钢筋下料长度计算

1、钢筋弯曲调整值及弯钩增加长度

钢筋弯曲调整值在钢筋长度计算中是一个应该扣除的值。

（1）钢筋弯曲直径的有关规定

1)受力钢筋的弯钩和弯弧规定

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204－2002）要求，HPB235级钢筋末端做180。弯钩，弯弧内直径D不应小于钢筋直径d的2.5倍，弯钩 的弯后平直部分长度不应小于钢筋直接d的3倍。

当设计要求钢筋末端做135。弯折时，HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径D不宜小于钢筋直径的4倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。

2）箍筋的弯钩和弯弧规定

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204－2002）要求，除焊接封闭环式箍筋外，箍筋末端应做弯钩，弯钩形式应符合设计要求。

（2）钢筋弯折各种角度时的弯曲调整值、弯起钢筋的斜段长度、箍筋调整值、弯钩增加长度。

弯曲调整值：

钢筋的弯曲调整值根据各弯曲角度和钢筋直接有直接关系。

角  度       30。        45。        60。          90。       135。

量度差     0.35d   0.50d  0.85d   2.00d  2.50d

弯起钢筋的斜段长度计算：

弯起角度(a)     30。                45。              60。

斜边长度(b)    2h0        1.41h0    1.15h0

底边长度(l)   1.732h0       h0      0.575h0

增加长度(s-l) 0.268h0     0.41h0    0.58h0

箍筋调整值：

箍筋度量方法            箍筋直径（mm）

4～5     6       8     10～12

量外包尺寸        40     50      60      70

量内包尺寸        80     100     120   150～170

弯钩增加长度：

钢筋弯折180。弯钩长度增加值，根据规定，HPB235级钢筋两端做180。弯钩，其弯曲直径D＝2.5d,平直部分长度为3d，度量方法为以外包尺寸度量，其每个弯钩的加长长度为6.25d.

2、常用钢筋下料长度

各种形式钢筋的下料长度计算公式如下：

（1）直钢筋下料长度＝构件长度－混凝土保护层厚度＋弯钩增加长度

（2）弯起钢筋下料长度＝直段长度＋斜段长度－弯曲调整值＋弯钩增加长度

（3）箍筋下料长度＝直段长度＋弯钩增加长度－弯曲调整值或＝箍筋周长＋箍筋调整值

（4）其他类型钢筋下料长度

曲线钢筋（环形钢筋、螺旋箍筋、抛物线钢筋等）下料长度的计算公式为：

下料长度＝钢筋长度计算值＋弯钩增加长度

三、配料单

钢筋配料单是根据施工图纸中钢筋的品种、规格及外形尺寸、数量进行编号，并计算下料长度，用表格形式表达的单据。

1、配料单的作用

钢筋配料单是确定钢筋下料加工的依据，是提出材料计划、签发任务单和限额领料单的依据，它是钢筋加工的重要工序，合理的配料单，能节约材料，简化施工操作。

2、配料单的形式

钢筋配料单一般由构件名称、钢筋编号、钢筋简图、尺寸、钢号、数量、下料长度及重量等内容组成。

3、编制步骤

（1）熟悉图纸，识读构件配筋图，弄清每一编号钢筋的直径、规格、种类、形状和数量，以及在构件中的位置和互相关系。

（2）绘制钢筋简图

（3）计算每种规格的钢筋下料长度。

（4）填写钢筋配料单。

（5）填写钢筋配料牌

4、标牌与标识

钢筋除填写配料单外，还需将每一编号的钢筋制作相应的标牌与标识，以及料牌，作为钢筋加工的依据，并在安装中作为区别工程项目的标志。

2、钢筋加工

（一）钢筋除锈与调整

1、除锈的作用和方法

作用：清除铁锈能使钢筋与混凝土更好的粘接，共同受力工作。

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2002之5.2.4规定：“钢筋应平直，无损伤、表面不得由裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。”

方法：人工除锈、钢筋除锈机除锈、酸法除锈。

2、钢筋调直

弯曲不直的钢筋在混凝土中不能与混凝土共同工作而导致混凝土出现裂纹，以至于产生不应有的破坏。如果用未经调直的钢筋来断料，断料钢筋的长度不可能准确，从而会影响钢筋成型、绑扎安装等一系列工序的准确性。

（1）手工调直

直径在10㎜以下的盘条钢筋，在施工现场一般采用手工调直钢筋。如果牵引过的钢丝还存在局部慢弯，可用小锤打平直。

（2）机械平直

机械平直是通过钢筋调直机（一般也有切断钢筋的功能，因此通称钢筋调直切断机）实现的，这类设备使用于处理冷拔低碳钢丝和直径不大于14㎜的细钢筋。

钢筋调直的操作要点主要是：

检查――试运转――试切断――安全要求――安装承料架――安装切刀――安装导向管

3、钢筋的切断

钢筋经调直后，即可按下料长度进行切断。钢筋切断前，应有计划，根据工地的材料情况确定下料方案，确保钢筋的品种、规格、尺寸、外形符合设计要求。切断时，精打细算，长料常用，短料短用，使下脚料的长度最短。

（1）切断前的准备工作

1）复核：根据钢筋配料单，复核料牌上所标注的钢筋直径、尺寸、根数是否正确。

2）下料方案：根据工地的库存钢筋情况做好下料方案，长短搭配，尽量减少损耗。

3）量度准确：避免使用短尺量长料，防治产生累计误差。

4）试切钢筋：调试号切断设备，试切1～2根，尺寸无误后再成批加工。

（2）切断方法

1）手工切断

采用断线钳和手压切断器。

2）机械切断

常用的钢筋切断机械有GQ40，其他还有GQ12、GQ20等

切断质量要求：钢筋的断口不得有马蹄形或起弯现象；钢筋长度应尽量准确，其允许偏差应根据钢筋用途不同而不同。

4、钢筋的弯曲成型

加工顺序：准备工作――画线――试弯――弯曲成型

弯曲分为人工弯曲和机械弯曲两种。

（1）准备工作：

核对钢筋配料单上各编号钢筋的根数、直径、规格、形状、数量、长度等。制作料牌。

（2）画线

在弯曲成型之前，除应熟悉待加工钢筋的规格，形状和各部尺寸，确定弯曲操作步骤及准备工具之外，还需将钢筋的各段尺寸画在钢筋上。

在画钢筋的分段尺寸时，将不同角度的弯折量度差在弯曲操作方向相反的一侧长度内扣除，画上分段尺寸线。

现以梁中弯起钢筋为例，说明弯曲点线的画线方法。

第一步，在钢筋的中心线画第一道线；

第二步，取中段（3400）的1/2减去0.25d0，即在1700－4.5＝1695㎜处画第二道线；

第三步，取斜长（566）减去0.25d0，，即在566－4.5＝561㎜处画第三道线；

第四步，取直段（890）减去1d0，，即在890－18＝872㎜处画第四道线。

（3）样件

弯曲钢筋画线后，即可试弯1根，以检查画线的结果是否符合设计要求。如部符合，应对弯曲顺序、画线、弯曲标志、扳距等进行调整，待调整合格后方可成批弯制。

（4）弯曲成型

1）手工弯曲成型

①工具和设备：

工作台：宽度800㎜，高度900～1000㎜，长度4000㎜（粗钢筋为8000㎜。

②手工弯曲成型步骤

扳距、弯曲点线和扳柱的关系

弯曲角度  45。                    90。             135。                  180。

扳距 （1.5～2）d0（2.5～3）d0（3～3.5）d0   （3.5～4）d0

不同钢筋的弯曲步骤分述如下：

①箍筋的弯曲步骤

分五步，第一步 在钢筋1/2长处弯折90。，第二步 弯折短边90。 第三步 弯长边135。弯钩 第四步 弯短边90。弯钩 第五步 弯短边135。弯钩

②弯起钢筋的弯曲成型

弯起钢筋的弯曲成型如图，一般弯起钢筋长度较大，故通常在工作台两端设置卡盘，分别在工作台两端同时完成成型工序。

③手工弯曲操作要点：

a.弯制钢筋时，板子一定要托平，不能上下摆，以免弯出的钢筋产生翘曲；

b.操作电动机注意放正弯曲点，搭好扳手，注意扳距，以保证弯曲后的钢筋形状、尺寸准确。起弯时用力要慢，防治扳手脱落，结束时要平稳，掌握好弯曲位置，防治弯过头或弯不到位。

c.不允许在高空或脚手扳上弯制粗钢筋，避免因弯制钢筋脱扳而造成坠落事故。

d.在弯曲配筋密集的构件钢筋时，要严格控制钢筋各段尺寸及起弯角度，每种编号钢筋应试弯一个，安装合适后再成批生产。

2）机械弯曲成型

常用的钢筋弯曲机可弯曲钢筋最大公称直径为40㎜，用GW40表示型号；其他还有GW12、GW20、GW25、GW32、GW50、GW65等，型号的数字标志可弯曲钢筋的最大公称直接。

（5）成品管理

1）成品质量

钢筋弯钩、弯折形状和尺寸要求

| 钢筋类别 | 牌号或部位 | 形状 | 弯弧内直接 | 弯钩平治部分长度（LP） 表中d为受力钢筋直径，d0为箍筋直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受力钢筋 | HPB235 | 1800弯钩 | ≥2.5d | ≥3d |
|  | HRB335,HRB400 | 1350弯钩 | ≥4d | 按设计要求 |
|  |  | ≤900弯钩 | ≥5d | — |
| 箍筋 | 一般结构 | ≥900弯钩 | ≥2.5d0,≥d | ≥5d0 |
|  | 抗震结构 | 1350弯钩 | ≥2.5d0,≥d | ≥10d0 |

钢筋加工的允许偏差

| 项 目 | 允许偏差（㎜） |
| --- | --- |
| 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 |
| 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |
| 箍筋内净尺寸 | ±5 |

2）管理要点

①弯曲成型好了的钢筋必须轻抬轻放，避免产生变形；经过验收检查合格后，成品应按编号拴上料牌，并应特别注意缩尺钢筋的料牌勿使遗漏。

②清点某一编号钢筋成品无误后，在指定的堆放地点，要按编号分隔整齐堆入，并标识所属工程名称。

③钢筋成品应堆放在库房内，库房应防雨防水，地面保持干燥，并做好支垫。

④与安装班组联系好，按工程名称、部位及钢筋编号、需用顺序堆放，防止先用的被压在下面，使用时因翻垛而造成钢筋变形。

3、钢筋的绑扎与安装

（一）钢筋的绑扎

一、绑扎前的准备工作

（1）熟悉施工图，特别是结构配置图及配筋图

（2）确定分部分项工程的绑扎进度和顺序

（3）了解施工条件

（4）检查钢筋的外观

（5）准备必要数量工具（钢筋勾、小撬棍、扳手、绑扎架）

二、绑扎操作程序

1、钢筋位置划线

2、绑扎扣样

三、钢筋绑扎注意事项

1、钢筋的交差点都应扎牢

2、扳、墙钢筋网，靠近外围两行交差点全部扎牢，中间部分的交差点可相隔交错扎牢。双向受力钢筋全部扎牢。

3、梁、柱箍筋应与受力筋垂直，弯钩重合处相互错开，并应在受压区。

（二）钢筋的现场绑扎

一、钢筋现场绑扎前的准备工作

1、首先核对成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量等与料单、料牌是否相符。

2、准备好常用的绑扎工具和足够的绑扎丝和垫块。

3、划出钢筋位置线。

4、绑扎复杂不为应理清绑扎顺序

二、基础内钢筋的绑扎

1、钢筋网的绑扎：单向主筋外两行全扎，中间跳扎，双向筋全扎。

2、双层钢筋网时：设钢筋撑脚，上层钢筋弯钩向下，下层钢筋弯钩向上，支撑每1m一个。

3、独立基础为双向弯曲，其地底面短边应放在长钢筋上。

4、现浇柱与钢筋采用插接。

三、柱钢筋的绑扎

1、柱纵向钢筋的弯钩应朝向柱心。

2、箍筋弯钩叠合处应交错布置在四角纵向钢筋上。

3、下层柱钢筋露出露面部分。

4、框架梁、牛腿及柱帽等钢筋，应放在纵向钢筋内侧。

四、墙内钢筋的绑扎

1、当直径≤12㎜时，不宜超过4m长度；直径＞12㎜时，不宜超过6m长度，水平钢筋每段不宜超过8m。

2、墙内钢筋网与基础钢筋网相同，弯钩向内。

3、采用双层钢筋时，在两层钢筋间设立撑铁，间距1一个。

五、梁与扳内钢筋的绑扎

1、梁内纵向钢筋采用双层排列时，两层钢筋之间垫以25㎜短钢筋。

2、箍筋弯钩叠合处交错布置在架立筋上。

3、板、次梁、立梁交叉处，板的钢筋在上，次梁居中，主梁钢筋在下。

4、节点处钢筋过密时，应特别注意梁顶面主筋间净距不小于30㎜。